Адрес: 119017, г. Москва, Б. Толмачевский пер., д. 5, стр. 1

Тел.:(495) 210-1656, (495) 210-23-69,

Факс: (495) 361-5231

www.artkom-ra.ru

# Материалы для наружной рекламы

#### Бумага плакатная (внутренняя подсветка) белая

Poster Paper 
Технические характеристики: 
ширина: 1,40 м /1,60 м; 
плотность: 150 г/кв. м.

Данный материал предназначен для печати плакатов с последующим размещением на световых коробах. Имеет хорошую светопропускаемость.

#### Бумага плакатная (внешняя подсветка), с синей подложкой

BlueBack Poster Paper (матовая) 
Технические характеристики: 
ширина: 1,60 м; 
плотность: 115 г/кв. м. 

Печать на бумаге одна из значимых составляющих наружной рекламы. На нашем оборудовании производится печать не только на PVC-содержащих материалах, но и на бумаге для наружной рекламы.

#### Транслюцентная самоклеящаяся пленка для печати плакатов с внутренней подсветкой

FilmoLux 110 (полуглянцевая) 
Технические характеристики: 
ширина: 1,24 м; 
толщина пленки (без клеевого слоя): 80 мкм; 
клеевой слой: полиакриловый, не содержащий растворителей; 
подложка: силиконовая бумага; 
температура нанесения: +5o С - +35o С; 
температура применения: от -30o до +40 o С; 
срок службы: 7 лет; 
срок хранения: 4 года; 
глянцевость пленки: 25-45 делений шкалы рефлектометра (положение измерительной головки 85o). 

Транслюцентная цветная самоклеящаяся ПВХ-пленка, гарантирующая одинаковую насыщенность цветов при внутренней и внешней подсветке. FilmoLux 110 применяется для изготовления как световой, так и несветовой рекламы, и обладает длительным сроком службы при использовании на улице.

#### Самоклеящаяся пленка для печати плакатов с внешней подсветкой

Технические характеристики: 
ширина: 1,22 и 1,52 м; 
толщина пленки (без клеевого слоя): 75 мкм; 
толщина клеевого слоя: 30 мкм; 
клеевой слой: на основе акрила, чувствительный к давлению; 
подложка: бумага , 140 г/кв.м; 
температура нанесения: мин +8o С / макс +50o С; 
температура применения: от -40o С до +90o С; 
условия хранения: 2 года в защищенном от солнечных лучей помещении при t=23o С и 50%-й относительной влажности; 
усилие на разрыв: мин 25 N/кв. мм; 
относительное удлинение: мин 250%; 
размерная стабильность: &lt; 0,5 мм (испытания проводились на алюминиевой панели 150 х 150 мм в течение 48 часов при t=70o С); 
стойкость к погодным условиям: для среднеклиматических значений Европы - 7 лет в вертикальном положении; 
воспламеняемость: относится к классу трудногорючих материалов; 
срок службы: 5-7 лет. 

Высококачественная каландрированная пленка ПВХ-пленка с добавлением технологического пигмента. Имеет высокие показатели сохранения размеров и устойчивости к воздействию окружающей среды на протяжении длительного срока применения. Применяется в аппликации на автомобилях, в изготовлении высококачественных эмблем, надписей, графических декораций, для долгосрочных дизайнерских работ на улице и в помещении.

#### Сетка для печати рекламы поверх строительных лесов и для декораций

Технические характеристики: 
ширина: 3,2 м, 2,5 м, 5,0 м 
толщина: 0,15 мм; 
нить: 100% полиэстер Trevira; 
плетение: 5,0/4,8 на 1 кв. cм; 
плотность: 250 г/кв. м; 
температурная устойчивость: от -30o до +70o С; 
светопропускаемость: 70%; 
прочность на разрыв: 1950 N/5 см; 
огнеупорность: категория М4, DIN 75200; 
лицевая и оборотная стороны покрыты слоем матового лака. 

Высокопрочный материал. Благодаря пористой структуре сетки значительно уменьшается возможность появления ветровых нагрузок на поверхность. Малая плотность ткани позволяет печатать плакаты большого формата, вес которых практически не ощущается по сравнению с баннерными тканями. Как правило, сетка используется не только для размещения рекламы на строительных лесах (что, безусловно, впечатляет), но и при оформлении витрин, магазинов, студий, а также при создании концертных и театральных декораций и индивидуальных дизайнерских проектов. В последнее время некоторые брандмауэры печатаются на сетке из-за ее малого веса.

#### Баннерная ткань для двусторонней печати плакатов и перетяжек

PVC BlackOut (матовая) 
Технические характеристики: 
ширина: 3,2 м, 2,5 м, 5,0 м 
толщина: 0,45 мм; 
нить: 100% полиэстер; 
плетение: 7/7 на 1 кв. cм; 
плотность: 600-700 г/кв.м; 
температурная устойчивость: от -30o до +70 o С; 
светопропускаемость: 0%; 
прочность на разрыв: 2000 N/5 см; 
огнеупорность: категория М4, DIN 75200; 
лицевая и оборотная стороны покрыты слоем матового лака. 

Высокопрочный материал. Благодаря абсолютной непрозрачности, используется для печати перетяжек, двусторонних плакатов, а также при оформлении выставочных площадей и другое.

Баннерная ткань для печати плакатов с внутренней подсветкой

PVC Backlit (матовая) 
Технические характеристики: 
ширина: 3,2 м, 2,5 м, 5,0 м 
толщина: 0,5 мм; 
нить: 100 % полиэстер; 
плетение: 7/7 на 1 кв. cм; 
плотность: 500 г/кв. м; 
температурная устойчивость: от -30o до +70o С; 
светопропускаемость: 25%; 
прочность на разрыв: 2400 N / 5 см; 
огнеупорность: категория DIN 75200; 
лицевая и оборотная стороны покрыты слоем матового лака. 

Высокопрочный материал. Предназначен для печати плакатов с последующим размещением на световых коробах. Ширина материала позволяет печатать форматы, превышающие размер 3х6 м. В отличие от материала, предназначенного для фронтальной подсветки, швы на рекламном плакате для световых коробов недопустимы, так как при подсветке с обратной стороны они будут видны. Поэтому при печати больших форматов пятиметровый Backlit просто незаменим.

#### Баннерная ткань для печати плакатов с внешней подсветкой

PVC Frontlit (матовая) 
Технические характеристики: 
ширина: 3,2 м, 2,5 м, 5,0 м  
толщина: 0,5 мм;  
нить: 100 % полиэстер;  
плетение: 7/7 на 1 кв.cм;  
плотность: 460 г/кв. м;  
температурная устойчивость: от -30o до +70o С;  
светопропускаемость: 10%;  
прочность на разрыв: 2000 N / 5 см;  
огнеупорность: категория М4, DIN 75200;  
лицевая сторона покрыта матовым лаком. 

Высокопрочный материал. Используется для печати плакатов большой ширины (свыше 3 метров) когда наличие швов не желательно. Однако современные технологии сварки и склейки швов по изображению позволяют сделать соединение фрагментов плаката прочным и незаметным. Вместе с тем цена пятиметрового материала за квадратный метр выше, чем трехметрового. При этом следует отметить, что пятиметровые ткани используются не так часто.

#### Баннерная ткань для печати плакатов с внешней подсветкой

PVC Frontlit gloss (глянцевая) 
Технические характеристики: 
ширина: 3,2 м, 2,5 м, 5,0 м 
толщина: 0,55 мм; 
нить: 100% полиэстер; 
плетение: 7/7 на 1 кв. cм; 
плотность: 600 г/кв. м; 
температурная устойчивость: от -30o до +70o С; 
светопропускаемость: 10%; 
прочность на разрыв: 2000 N/5 см; 
огнеупорность: категория М4, DIN 75200; 
лицевая и оборотная стороны покрыты двойным слоем глянцевого лака. 

Этот высокопрочный материал также используется для всех приложений наружной рекламы. Глянцевая поверхность придает напечатанному изображению дополнительную глубину красок и повышает контраст. Однако в случае использования глянцевого материала необходимо тщательно продумать освещение плаката, чтобы избежать бликов на поверхности.